| 顺德区 | 1 | 4月9日 | 佛山市顺德区联动商品混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 不符合中砂要求 | 粗砂 |
|  |  |  |  | 砂3 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C30 | 立方体抗压强度 | 38.6Mpa |  |
| 高明区 | 2 | 4月16日 | 佛山市高明明建混凝土配送有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C30 | 立方体抗压强度 | 41.9Mpa |  |
| 南海区 | 3 | 4月23日 | 佛山市南海区民太建筑材料有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.II 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 花岗岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 花岗岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C30 | 立方体抗压强度 | 53.6Mpa |  |
| 三水区 | 4 | 4月29日 | 佛山市三水区建友混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C20 | 立方体抗压强度 | 40Mpa |  |
| 三水区 | 5 | 4月29日 | 佛山市三水区新建宏混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰2 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C30 | 立方体抗压强度 | 32.1Mpa |  |
| 顺德区 | 6 | 5月7日 | 佛山市顺德区有利建筑构件有限公司 | 水泥1 | P.II 52.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.II 52.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰2 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 辉绿岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 辉绿岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | C35 | 立方体抗压强度 | 46.2Mpa |  |
| 南海区 | 7 | 5月14日 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 矿渣粉 | S75 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、氯离子、三氧化硫 | 氯离子不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 石灰岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 石灰岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | / | / | / |  |
| 南海区 | 8 | 5月21日 | 佛山市隽锦建材科技有限公司 | 水泥1 | P.II 52.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 矿渣粉 | S75 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、氯离子、三氧化硫 | 烧失量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 河砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 石灰岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 石灰岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | PH值不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | / | / | / |  |
| 南海区 | 9 | 5月28日 | 佛山市南海区泌冲混凝土有限公司 | 水泥1 | P.II 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 水泥2 | P.II 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、密度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 细度、密度不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 矿渣粉 | S75 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、氯离子、三氧化硫 | 烧失量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂1 | 海砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 海砂含泥量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂2 | 海砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 海砂含泥量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 砂3 | 海砂，中砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配、海砂中贝壳含量 | 海砂含泥量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石1 | 花岗岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 碎石含泥量不符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 碎石2 | 花岗岩5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | 高效减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 | / | / | / |  |