附件1

比对试验项目和检验方法

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 热轧带肋钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | GB 1499.2-2018《热轧带肋钢筋》GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》或GB/T 28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》 |
| 混凝土 | 钻芯法检测混凝土强度试验 | CECS 03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 |
|  | 混凝土抗压强度试验 | GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》 |
| 砂 | 砂中氯离子含量检测 | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》第6.18节 |