附录：

| 抽检项目 | 测量项目 |
| --- | --- |
| 水泥 | 胶砂强度、凝结时间、安定性、比表面积、密度 |
| 砂 | 筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量 |
| 石 | 筛分析、压碎指标、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量 |
| 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性 |
| 矿渣粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、三氧化硫、氯离子 |
| 外加剂 | 减水率、凝结时间差、密度、pH值、含固量、氯离子含量 |
| 混凝土 | 抗压 |
| 混凝土 | 放射性 |
| 混凝土酸溶性 | 氯离子 |
| 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差 |
| 回弹 | 强度 |
| 楼板厚度 | 厚度 |
| 钢筋保护层 | 厚度 |