|  |
| --- |
| **∮20钢筋抗拉强度比对结果汇总表** |
| 单位代码 | 名 称 | ∮20抗拉强度（MPa） | ∮20抗拉强度（MPa） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| 001 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 615 | 616 | 870.45 | -0.66 | -0.4% |
| 002 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 610 | 608 | 861.26 | -2.22 | -1.5% |
| 003 | 广东纵横工程检测有限公司 | 619 | 618 | 874.69 | 0.06 | 0.0% |
| 004 | 广东正昇检测技术有限公司 | 617 | 619 | 873.98 | -0.06 | 0.0% |
| 005 | 佛山市南海区狮城建设工程质量检测有限公司 | 610 | 610 | 862.67 | -1.98 | -1.3% |
| 006 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 619 | 620 | 876.11 | 0.30 | 0.2% |
| 007 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 618 | 621 | 876.11 | 0.30 | 0.2% |
| 008 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 623 | 623 | 881.06 | 1.14 | 0.8% |
| 009 | 佛山市明正建筑检测有限公司 | 612 | 612 | 865.50 | -1.50 | -1.0% |
| 010 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 614 | 613 | 867.62 | -1.14 | -0.8% |
| 011 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 | 620 | 620 | 876.81 | 0.42 | 0.3% |
| 012 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 616 | 617 | 871.86 | -0.42 | -0.3% |
| 013 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 620 | 621 | 877.52 | 0.54 | 0.4% |
| 015 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 621 | 623 | 879.64 | 0.90 | 0.6% |
| 016 | 佛山市恒通建设工程质量检测有限公司 | 618 | 616 | 872.57 | -0.30 | -0.2% |
| 017 | 广东建源检测技术有限公司 | 615 | 614 | 869.03 | -0.90 | -0.6% |
| 018 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 622 | 623 | 880.35 | 1.02 | 0.7% |
| 019 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 624 | 623 | 881.76 | 1.26 | 0.8% |
| 020 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 626 | 624 | 883.88 | 1.62 | 1.1% |
| 023 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 616 | 617 | 871.86 | -0.42 | -0.3% |