|  |
| --- |
| **∮20钢筋伸长率比对结果汇总表** |
| 单位代码 | 名 称 | ∮20伸长率（%） | ∮20伸长率（%） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| 001 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 27.3 | 27.3 | 38.61 | 0.29 | 0.6% |
| 002 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 26.8 | 29.0 | 39.46 | 1.05 | 2.8% |
| 003 | 广东纵横工程检测有限公司 | 26.0 | 26.0 | 36.77 | -1.36 | -4.2% |
| 004 | 广东正昇检测技术有限公司 | 28.0 | 26.0 | 38.18 | -0.10 | -0.6% |
| 005 | 佛山市南海区狮城建设工程质量检测有限公司 | 28.0 | 28.2 | 39.74 | 1.30 | 3.5% |
| 006 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 27.9 | 28.1 | 39.60 | 1.17 | 3.1% |
| 007 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 27.2 | 26.8 | 38.18 | -0.10 | -0.6% |
| 008 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 27.0 | 27.0 | 38.18 | -0.10 | -0.6% |
| 009 | 佛山市明正建筑检测有限公司 | 26.0 | 26.8 | 37.34 | -0.85 | -2.8% |
| 010 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 25.8 | 27.2 | 37.48 | -0.72 | -2.4% |
| 011 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 | 27.5 | 27.5 | 38.89 | 0.54 | 1.3% |
| 012 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 28.0 | 28.0 | 39.60 | 1.17 | 3.1% |
| 013 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 27.2 | 29.0 | 39.74 | 1.30 | 3.5% |
| 015 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 25.2 | 27.5 | 37.26 | -0.92 | -2.9% |
| 016 | 佛山市恒通建设工程质量检测有限公司 | 27.0 | 26.5 | 37.83 | -0.41 | -1.5% |
| 017 | 广东建源检测技术有限公司 | 27.0 | 27.0 | 38.18 | -0.10 | -0.6% |
| 018 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 27.0 | 26.8 | 38.04 | -0.22 | -0.9% |
| 019 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 28.0 | 29.3 | 40.52 | 2.00 | 5.5% |
| 020 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 27.6 | 26.7 | 38.40 | 0.10 | 0.0% |
| 023 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 28.4 | 26.9 | 39.10 | 0.72 | 1.8% |