| 南海区 | 1 | 佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥2 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 细度不符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 16-31.5mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 缓凝高效 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 矿渣粉1 | S75 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C25 | 抗压强度 | 36.9MPa |  |
| 南海区 | 2 | 佛山市隽锦建材科技有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  | 2 | 佛山市隽锦建材科技有限公司 | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 缓凝高效 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 凝结时间差不符合标准要求 |  |
|  | 3 | 佛山市高明区班格混凝土有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.O42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 细度不符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 16-31.5mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 16-31.5mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 缓凝高性能 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 矿渣粉1 | S95 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 46.5MPa |  |
| 南海区 | 4 | 佛山市南海区穗联混凝土有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 缓凝高效 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 凝结时间差不符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 36.2MPa |  |
| 南海区 | 5 | 佛山市南海区华通混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 矿渣粉1 | S75 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 38.8MPa |  |
| 南海区 | 1 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.O42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能 | 含固量、密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 矿渣粉1 | S95 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 48MPa |  |