附件3：

2018年第1期混凝土企业抽检诚信扣分明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 扣分依据 | 扣分原因 | 扣分分值 | 扣分期限 |
| 1 | 佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司 | 抽检的原材料质量指标不符合国家强制性标准的 | 粉煤灰细度不符合技术要求 | 5 | 6个月 |
| 2 | 佛山市高明区班格混凝土有限公司 | 抽检的原材料质量指标不符合国家强制性标准的 | 粉煤灰细度不符合技术要求 | 5 | 6个月 |
| 3 | 佛山市隽锦建材科技有限公司 | 抽检的原材料质量指标不符合国家强制性标准的 | 外加剂凝结时间差不符合技术要求 | 5 | 6个月 |
| 4 | 佛山市南海区穗联混凝土有限公司 | 抽检的原材料质量指标不符合国家强制性标准的 | 外加剂凝结时间差不符合技术要求 | 5 | 6个月 |
| 未按标准规定的检测程序及方法进行检测 | 2月分有部份混凝土试件没有做28天的抗压强度检测 | 10 | 6个月 |