2018年第二次佛山市（建筑钢材机械性能、钻芯法检测混凝土强度和混凝土抗压强度）检测能力验证情况总结

- 比对试验结果评定

本次建筑钢材机械性能、钻芯法检测混凝土强度和混凝土抗压强度比对试验结果均采用稳健统计技术，用中位值和标准化四分位距法，求出实验室间Z比分数，来评价每个参加实验室比对的能力。即：

︱Z︱≦2 为满意结果；

2﹤︱Z︱﹤3  为存在有问题的结果；

︱Z︱≥3 为不满意结果。

- 建筑钢材机械性能比对试验情况:

1、 建筑钢材机械性能比对试验全市应21家检测机构参加，实际20家检测机构参加；佛山市盛方达建设工程检测有限公司没参加钢筋比对。

2、试验参数（屈服强度、抗拉强度、伸长率）全部合格单位有12家；屈服强度存在有问题的单位有2家，不满意的单位有2家；抗拉强度存在有问题的单位2家，不满意的单位有2家；伸长率不满意的单位1家。

表1：∮18屈服强度计算分析表

| 单位代码 | ∮18屈服强度（MPa） | ∮18屈服强度（MPa） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 447 | 448 | 632.86 | -0.56 | -0.3% |
| 002 | 443 | 458 | 637.10 | 0.40 | 0.3% |
| 003 | 448 | 440 | 627.91 | -1.67 | -1.1% |
| 004 | 450 | 450 | 636.40 | 0.24 | 0.2% |
| 005 | 463 | 457 | 650.54 | 3.41 | 2.4% |
| 006 | 453 | 451 | 639.22 | 0.87 | 0.7% |
| 007 | 445 | 453 | 634.98 | -0.08 | 0.0% |
| 008 | 438 | 444 | 623.67 | -2.62 | -1.8% |
| 009 | 449 | 454 | 638.52 | 0.71 | 0.6% |
| 010 | 452 | 445 | 634.27 | -0.24 | -0.1% |
| 011 | 440 | 450 | 629.33 | -1.35 | -0.9% |
| 012 | 446 | 447 | 631.45 | -0.87 | -0.6% |
| 013 | 456 | 456 | 644.88 | 2.14 | 1.6% |
| 015 | 458 | 444 | 637.81 | 0.56 | 0.4% |
| 016 | 448 | 451 | 635.69 | 0.08 | 0.1% |
| 017 | 446 | 448 | 632.15 | -0.71 | -0.4% |
| 018 | 446 | 443 | 628.62 | -1.51 | -1.0% |
| 019 | 452 | 456 | 642.05 | 1.51 | 1.1% |
| 020 | 447 | 454 | 637.10 | 0.40 | 0.3% |
| 023 | 446 | 428 | 618.01 | -3.89 | -2.7% |
| 结果数 | 20 | 20 |  |  |  |
| 中位值 | 448 | 450 | 635.34 |  |  |
| 标准化IQR | 4.82 | 5.00 | 4.46 |  |  |
| 稳健CV（%） | 1.1% | 0.8% |  |  |  |
| 极小值 | 438 | 440 |  |  |  |
| 极大值 | 463 | 458 |  |  |  |
| 变动范围 | 25 | 18 |  |  |  |

表2：∮18抗拉强度计算分析表

| 单位代码 | ∮18抗拉强度（MPa） | ∮18抗拉强度（MPa） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 591 | 600 | 842.16 | 0.25 | 0.1% |
| 002 | 592 | 598 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 003 | 593 | 589 | 835.80 | -2.06 | -0.6% |
| 004 | 595 | 595 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 005 | 606 | 601 | 853.48 | 4.36 | 1.5% |
| 006 | 592 | 593 | 837.92 | -1.29 | -0.4% |
| 007 | 595 | 599 | 844.29 | 1.03 | 0.4% |
| 008 | 591 | 597 | 840.04 | -0.52 | -0.1% |
| 009 | 593 | 597 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 010 | 598 | 592 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 011 | 590 | 600 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 012 | 592 | 593 | 837.92 | -1.29 | -0.4% |
| 013 | 597 | 593 | 841.46 | 0.00 | 0.0% |
| 015 | 602 | 592 | 844.29 | 1.03 | 0.4% |
| 016 | 590 | 591 | 835.09 | -2.31 | -0.7% |
| 017 | 587 | 590 | 832.26 | -3.34 | -1.1% |
| 018 | 596 | 596 | 842.87 | 0.51 | 0.2% |
| 019 | 597 | 598 | 844.99 | 1.28 | 0.5% |
| 020 | 597 | 600 | 846.41 | 1.80 | 0.6% |
| 023 | 597 | 591 | 840.04 | -0.52 | -0.1% |
| 结果数 | 20 | 20 |  |  |  |
| 中位值 | 594 | 595.5 | 841.46 |  |  |
| 标准化IQR | 3.89 | 4.63 | 2.75 |  |  |
| 稳健CV（%） | 0.7% | 0.8% |  |  |  |
| 极小值 | 587 | 589 |  |  |  |
| 极大值 | 606 | 601 |  |  |  |
| 变动范围 | 19 | 12 |  |  |  |

表3：∮18伸长率计算分析表

| 单位代码 | ∮18伸长率（%） | ∮18伸长率（%） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 25.7 | 27.0 | 37.26 | 0.50 | 1.0% |
| 002 | 26.6 | 25.8 | 37.05 | 0.13 | 0.4% |
| 003 | 26.2 | 26.0 | 36.91 | -0.13 | 0.0% |
| 004 | 26.5 | 26.5 | 37.48 | 0.89 | 1.5% |
| 005 | 26.0 | 25.7 | 36.56 | -0.75 | -1.0% |
| 006 | 26.3 | 26.1 | 37.05 | 0.13 | 0.4% |
| 007 | 25.6 | 26.4 | 36.77 | -0.38 | -0.4% |
| 008 | 26.2 | 26.9 | 37.55 | 1.02 | 1.7% |
| 009 | 26.1 | 25.8 | 36.70 | -0.50 | -0.6% |
| 010 | 26.1 | 25.0 | 36.13 | -1.52 | -2.1% |
| 011 | 28.0 | 28.0 | 39.60 | 4.68 | 7.3% |
| 012 | 26.0 | 26.0 | 36.77 | -0.38 | -0.4% |
| 013 | 26.2 | 26.4 | 37.19 | 0.38 | 0.8% |
| 015 | 25.9 | 25.2 | 36.13 | -1.52 | -2.1% |
| 016 | 26.0 | 26.5 | 37.12 | 0.25 | 0.6% |
| 017 | 25.8 | 25.1 | 35.99 | -1.77 | -2.5% |
| 018 | 27.1 | 25.8 | 37.41 | 0.77 | 1.3% |
| 019 | 23.9 | 26.9 | 35.92 | -1.89 | -2.7% |
| 020 | 24.8 | 26.2 | 36.06 | -1.64 | -2.3% |
| 023 | 25.8 | 26.7 | 37.12 | 0.25 | 0.6% |
| 结果数 | 20 | 20 |  |  |  |
| 中位值 | 26.1 | 26.2 | 36.98 |  |  |
| 标准化IQR | 0.32 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 稳健CV（%） | 1.2% | 2.1% |  |  |  |
| 极小值 | 23.9 | 25.0 |  |  |  |
| 极大值 | 28.0 | 28.0 |  |  |  |
| 变动范围 | 4.1 | 3.0 |  |  |  |

- 钻芯法检测混凝土强度比对试验情况：

1、钻芯法检测混凝土强度比对试验全市应21家检测机构参加，实际21家检测机构参加。

2、试验数据满意的单位有18家；试验数据存在有问题的单位有2家；佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司的数据不全，不列入比对统计,直接判定为不满意。

表4：钻芯法检测混凝土强度计算分析表

| 单位代码 | 第1块(MPa) | 第2块(MPa) | 第3块(MPa) | 代表值(MPa) | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值的百分数 | 芯样补平方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 55.3 | 58.5 | 57.3 | 55.3 | -0.19 | -1.6% | 硫磺胶补平 |
| 003 | 57.6 | 56.3 | 58.8 | 56.3 | 0.02 | 0.2% | 磨平 |
| 004 | 62.3 | 63.6 | 62.8 | 62.3 | 1.29 | 10.9% |  |
| 005 | 65.7 | 60.0 | 63.2 | 60.0 | 0.80 | 6.8% | 硫磺胶补平 |
| 006 | 68.9 | 69.9 | 72.6 | 68.9 | 2.69 | 22.6% | 硫磺胶补平 |
| 007 | 58.6 | 60.3 | 59.0 | 58.6 | 0.51 | 4.3% |  |
| 008 | 60.1 | 62.1 | 63.8 | 60.1 | 0.83 | 6.9% | 水泥净浆补平 |
| 009 | 56.7 | 56.4 | 56.1 | 56.1 | -0.02 | -0.2% |  |
| 010 | 53.5 | 58.2 | 55.8 | 53.5 | -0.57 | -4.8% | 切割磨平 |
| 011 | 60.7 | 56.8 | 58.1 | 56.8 | 0.13 | 1.1% |  |
| 012 | 61.1 | 64.2 | 64.8 | 61.1 | 1.04 | 8.7% | 磨平 |
| 013 | 70.5 | 63.9 | 63.3 | 63.3 | 1.50 | 12.6% | 水泥净浆补平 |
| 015 | 58.1 | 56.1 | 53.7 | 53.7 | -0.53 | -4.4% | 磨平 |
| 016 | 60.7 | 59.2 | 61.2 | 59.2 | 0.63 | 5.3% |  |
| 017 | 59.9 | 60.3 | 43.2 | 43.2 | -2.75 | -23.1% |  |
| 018 | 65.6 | 55.7 | 57.0 | 55.7 | -0.11 | -0.9% | 端面磨平 |
| 019 | 50.8 | 63.2 | 58.9 | 50.8 | -1.14 | -9.6% |  |
| 020 | 53.1 | 47.0 | 51.7 | 47.0 | -1.95 | -16.4% | 磨平 |
| 022 | 53.4 | 62.4 | 63.9 | 53.4 | -0.59 | -5.0% | 磨平 |
| 023 | 54.9 | 56.5 | 55.2 | 54.9 | -0.28 | -2.3% |  |
| 结果数 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 中位值 |  |  |  | 56.2 |  |  |  |
| 标准化IQR |  |  |  | 4.73 |  |  |  |
| 稳健CV（%） |  |  |  | 8.4% |  |  |  |
| 极小值 |  |  |  | 43.2 |  |  |  |
| 极大值 |  |  |  | 68.9 |  |  |  |
| 变动范围 |  |  |  | 25.7 |  |  |  |

- 混凝土抗压强度比对试验情况：

1、混凝土抗压强度比对试验全市应21家检测机构参加，实际20家检测机构参加；佛山市盛方达建设工程检测有限公司没参加混凝土抗压比对试验。

2、试验数据满意的单位有17家；试验数据存在有问题的单位有3家；

表5：混凝土抗压强度计算分析表

| 单位代码 | 第1块(MPa) | 第2块(MPa) | 第3块(MPa) | 平均值(MPa) | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值的百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 45.8 | 47.4 | 46.3 | 46.5 | 0.00 | 0.0% |
| 002 | 45.2 | 47.4 | 46.9 | 46.5 | 0.00 | 0.0% |
| 003 | 46.5 | 46.4 | 45.6 | 46.2 | -0.23 | -0.6% |
| 004 | 48.0 | 47.1 | 48.6 | 47.9 | 1.09 | 3.0% |
| 005 | 47.8 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 0.78 | 2.2% |
| 006 | 49.4 | 48.7 | 49.9 | 49.3 | 2.19 | 6.0% |
| 007 | 49.1 | 45.4 | 48.2 | 47.6 | 0.86 | 2.4% |
| 008 | 47.8 | 48.3 | 47.9 | 48.0 | 1.17 | 3.2% |
| 009 | 47.3 | 47.1 | 46.8 | 47.1 | 0.47 | 1.3% |
| 010 | 47.5 | 45.5 | 46.6 | 46.5 | 0.00 | 0.0% |
| 011 | 44.4 | 45.1 | 43.6 | 44.4 | -1.64 | -4.5% |
| 012 | 44.3 | 46.3 | 46.8 | 45.8 | -0.55 | -1.5% |
| 013 | 44.5 | 46.7 | 46.3 | 45.8 | -0.55 | -1.5% |
| 015 | 43.8 | 44.2 | 42.6 | 43.5 | -2.35 | -6.5% |
| 016 | 48.2 | 49.1 | 47.7 | 48.3 | 1.41 | 3.9% |
| 017 | 46.0 | 46.3 | 45.6 | 46.0 | -0.39 | -1.1% |
| 018 | 41.3 | 47.4 | 43.8 | 44.2 | -1.80 | -4.9% |
| 019 | 44.0 | 43.8 | 42.5 | 43.4 | -2.42 | -6.7% |
| 020 | 46.8 | 46.6 | 47.4 | 46.9 | 0.31 | 0.9% |
| 023 | 46.7 | 46.7 | 45.0 | 46.1 | -0.31 | -0.9% |
| 结果数 |  |  |  | 20 |  |  |
| 中位值 |  |  |  | 46.5 |  |  |
| 标准化IQR |  |  |  | 1.2787425 |  |  |
| 稳健CV（%） |  |  |  | 2.7% |  |  |
| 极小值 |  |  |  | 43.4 |  |  |
| 极大值 |  |  |  | 49.3 |  |  |
| 变动范围 |  |  |  | 5.9 |  |  |