| 高明 区 | 1 | 佛山市西江新城混凝土有限公司 | 水泥1 | P.0 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥2 | P.0 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂3 | 海砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 高效减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 41.8MPa |  |
| 顺德区 | 2 | 佛山市顺德区新广利混凝土有限公司 | 水泥1 | P.042.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.042.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂3 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 高效减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C35 | 抗压强度 | 54.6MPa |  |
| 顺德区 | 3 | 佛山市顺德区新翔混凝土有限公司 | 水泥1 | P.O 42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.O42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰1 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰2 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合技术要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂3 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-31.5mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 普通减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 56.2MPa |  |
| 顺德区 | 4 | 广东广致混凝土有限公司 | 水泥1 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 水泥2 | P.Ⅱ42.5R | 凝结时间、安定性、强度、比表面积 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂1 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂2 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂3 | 河砂 | 含泥量、泥块含量、氯离子含量、级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石1 | 5-31.5mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 碎石2 | 5-25mm | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、颗粒级配 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 | 高性能减水剂 | 含固量、密度、PH值、氯离子含量、减水率、凝结时间差 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 | C30 | 抗压强度 | 63.1MPa |  |