| ∮18钢筋伸长率比对结果汇总表 |
| --- |
| 单位代码 | 名 称 | ∮18伸长率（%） | ∮18伸长率（%） | 一对样品的标准化和（S） | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值百分数 |
| 001 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 28.9 | 27.1 | 39.60 | 0.49 | 1.2% |
| 002 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 27.8 | 25.3 | 37.55 | -1.85 | -4.1% |
| 003 | 广东纵横工程检测有限公司 | 27.8 | 28.0 | 39.46 | 0.33 | 0.8% |
| 004 | 广东正昇检测技术有限公司 | 27.2 | 28.3 | 39.24 | 0.08 | 0.3% |
| 005 | 佛山市南海区狮城建设工程质量检测有限公司 | 29.4 | 27.8 | 40.45 | 1.46 | 3.3% |
| 006 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 28.1 | 28.1 | 39.74 | 0.65 | 1.5% |
| 007 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 27.5 | 26.1 | 37.90 | -1.45 | -3.2% |
| 008 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 27.0 | 27.6 | 38.61 | -0.64 | -1.4% |
| 009 | 佛山市明正建筑检测有限公司 | 27.5 | 27.8 | 39.10 | -0.08 | -0.1% |
| 010 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 27.8 | 27.2 | 38.89 | -0.32 | -0.6% |
| 011 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 | 27.5 | 27.5 | 38.89 | -0.32 | -0.6% |
| 012 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 28.9 | 26.9 | 39.46 | 0.33 | 0.8% |
| 013 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 28.3 | 28.0 | 39.81 | 0.73 | 1.7% |
| 015 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 27.8 | 27.2 | 38.89 | -0.32 | -0.6% |
| 016 | 佛山市恒通建设工程质量检测有限公司 | 28.1 | 26.1 | 38.33 | -0.96 | -2.1% |
| 017 | 广东建源检测技术有限公司 | 28.1 | 28.3 | 39.88 | 0.81 | 1.9% |
| 018 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 29.9 | 29.0 | 41.65 | 2.83 | 6.4% |
| 019 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 27.2 | 27.2 | 38.47 | -0.80 | -1.7% |
| 020 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 28.6 | 28.4 | 40.31 | 1.30 | 3.0% |
| 023 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 26.9 | 27.1 | 38.18 | -1.13 | -2.4% |