钻芯法检测混凝土强度比对结果汇总表

| 单位代码 | 名 称 | 第1块(MPa) | 第2块(MPa) | 第3块(MPa) | 平均值(MPa) | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值的百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 37.3 | 45.8 | 38.5 | 40.5 | 0.36 | 2.6% |
| 003 | 广东纵横工程检测有限公司 | 38.6 | 40.9 | 36.3 | 38.6 | -0.32 | -2.3% |
| 004 | 广东正昇检测技术有限公司 | 36.5 | 45.9 | 33.1 | 38.5 | -0.35 | -2.5% |
| 005 | 佛山市南海区狮城建设工程质量检测有限公司 | 38.7 | 37.7 | 40.3 | 38.9 | -0.21 | -1.5% |
| 006 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 38.8 | 44.2 | 43.1 | 42.0 | 0.89 | 6.4% |
| 007 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 43.2 | 40.6 | 43.2 | 42.3 | 1.00 | 7.2% |
| 008 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 37.6 | 43.6 | 40.8 | 40.7 | 0.41 | 3.0% |
| 009 | 佛山市明正建筑检测有限公司 | 31.9 | 39.9 | 46.7 | 39.5 | 0.00 | 0.0% |
| 010 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 38.4 | 44.8 | 42.4 | 41.9 | 0.83 | 6.0% |
| 011 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 | 47.0 | 39.1 | 41.7 | 42.6 | 1.09 | 7.8% |
| 012 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 39.4 | 43.6 | 32.7 | 38.6 | -0.33 | -2.4% |
| 013 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 43.4 | 42.7 | 36.8 | 41.0 | 0.52 | 3.7% |
| 015 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 30.9 | 42.2 | 39.4 | 37.5 | -0.70 | -5.1% |
| 016 | 佛山市恒通建设工程质量检测有限公司 | 52.7 | 43.1 | 44.7 | 46.8 | 2.58 | 18.6% |
| 017 | 广东建源检测技术有限公司 | 36.2 | 36.0 | 36.5 | 36.2 | -1.15 | -8.3% |
| 018 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 31.2 | 37.5 | 37.9 | 35.5 | -1.40 | -10.0% |
| 019 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 38.8 | 37.0 | 35.0 | 36.9 | -0.90 | -6.5% |
| 020 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 42.8 | 44.0 | 36.5 | 41.1 | 0.56 | 4.1% |
| 021 | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | 41.7 | 0.76 | 5.5% |
| 022 | 佛山市安固之房屋检测鉴定有限公司 | 36.8 | 37.2 | 39.5 | 37.8 | -0.59 | -4.2% |
| 023 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 38.7 | 35.6 | 36.9 | 37.1 | -0.86 | -6.2% |

注：此组芯样对应的混凝土试块抗压强度平均值为：42.5MPa。