附件7：

混凝土抗压强度比对结果汇总表

| 单位代码 | 单 位 名 称 | 第1块(MPa) | 第2块(MPa) | 第3块(MPa) | 平均值(MPa) | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值的百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 51.8 | 56.3 | 57.9 | 55.3 | 0.95 | 5.9% |
| 002 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 50.8 | 46.1 | 49.5 | 48.8 | -1.04 | -6.5% |
| 003 | 广东纵横工程检测有限公司 | 43.4 | 52.8 | 41.2 | 45.8 | -1.96 | -12.3% |
| 004 | 广东正昇检测技术有限公司 | 46.9 | 46.8 | 43.9 | 45.9 | -1.93 | -12.1% |
| 005 | 佛山市南海区狮城建设工程质量检测有限公司 | 51.7 | 43.1 | 45.6 | 46.8 | -1.66 | -10.3% |
| 006 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 53.2 | 53.1 | 52.0 | 52.8 | 0.18 | 1.1% |
| 007 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 51.3 | 53.6 | 48.5 | 51.1 | -0.34 | -2.1% |
| 008 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 53.5 | 53.9 | 54.7 | 54.0 | 0.55 | 3.4% |
| 009 | 佛山市明正建筑检测有限公司 | 48.9 | 51.7 | 46.1 | 48.9 | -1.01 | -6.3% |
| 010 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 49.8 | 50.7 | 50.2 | 50.2 | -0.61 | -3.8% |
| 011 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 | 53.0 | 55.5 | 48.3 | 52.3 | 0.03 | 0.2% |
| 012 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 54.0 | 54.3 | 52.9 | 53.7 | 0.46 | 2.9% |
| 013 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 48.9 | 56.0 | 56.3 | 53.7 | 0.46 | 2.9% |
| 015 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 48.1 | 49.8 | 49.3 | 49.1 | -0.95 | -5.9% |
| 016 | 佛山市恒通建设工程质量检测有限公司 | 56.7 | 49.6 | 52.0 | 52.8 | 0.18 | 1.1% |
| 017 | 广东建源检测技术有限公司 | 57.9 | 52.3 | 56.9 | 55.7 | 1.07 | 6.7% |
| 018 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 58.7 | 52.6 | 56.2 | 55.8 | 1.10 | 6.9% |
| 019 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 49.8 | 53.5 | 54.4 | 52.6 | 0.12 | 0.8% |
| 020 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 46.8 | 51.5 | 48.1 | 48.8 | -1.04 | -6.5% |
| 023 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 47.3 | 46.1 | 49.4 | 47.6 | -1.41 | -8.8% |
| 024 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 57.2 | 52.5 | 56.3 | 55.3 | 0.95 | 5.9% |
| 026 | 华润混凝土（佛山）有限公司 | 52.9 | 51.8 | 53.9 | 52.9 | 0.21 | 1.3% |
| 027 | 佛山市市政建设工程有限公司水泥混凝土供应站 | 50.7 | 55.9 | 55.9 | 54.2 | 0.61 | 3.8% |
| 028 | 佛山市广陆混凝土制品有限公司 | 47.0 | 51.7 | 55.3 | 51.3 | -0.28 | -1.7% |
| 029 | 佛山市南海通源混凝土有限公司 | 50.6 | 47.8 | 50.5 | 49.6 | -0.80 | -5.0% |
| 030 | 佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司 | 45.6 | 50.1 | 49.8 | 48.5 | -1.13 | -7.1% |
| 031 | 佛山市南海科明达混凝土有限公司 | 57.5 | 54.3 | 49.3 | 53.7 | 0.46 | 2.9% |
| 033 | 广东恒利混凝土制品有限公司 | 54.3 | 53.6 | 52.4 | 53.4 | 0.37 | 2.3% |
| 035 | 佛山市南海区恒锵混凝土有限公司 | 58.4 | 50.8 | 61.4 | 56.9 | 1.44 | 9.0% |
| 036 | 佛山市南海建力混凝土有限公司 | 51.4 | 54.0 | 48.0 | 51.1 | -0.34 | -2.1% |
| 038 | 佛山市联益建筑材料有限公司 | 52.2 | 55.8 | 53.6 | 53.9 | 0.52 | 3.3% |
| 039 | 佛山市金宏混凝土有限公司 | 53.0 | 51.1 | 53.3 | 52.5 | 0.09 | 0.6% |
| 040 | 佛山市南海区民太建筑材料有限公司 | 51.8 | 43.1 | 44.2 | 46.4 | -1.78 | -11.1% |
| 041 | 佛山市南海区穗联混凝土有限公司 | 48.8 | 52.4 | 48.4 | 49.9 | -0.71 | -4.4% |
| 042 | 佛山市南海区九江建卫混凝土有限公司 | 51.3 | 53.0 | 55.3 | 53.2 | 0.31 | 1.9% |
| 043 | 佛山市南海兴业混凝土有限公司 | 48.6 | 46.7 | 50.9 | 48.7 | -1.07 | -6.7% |
| 044 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 | 47.2 | 43.8 | 47.3 | 46.1 | -1.87 | -11.7% |
| 单位名称 | 单 位 名 称 | 第1块(MPa) | 第2块(MPa) | 第3块(MPa) | 平均值(MPa) | 实验室间Z比分数 | 偏离中位值的百分数 |
| 045 | 佛山市南海区沥建混凝土有限公司 | 46.9 | 52.0 | 52.7 | 50.5 | -0.52 | -3.3% |
| 046 | 佛山市南海建源混凝土有限公司 | 51.3 | 47.3 | 51.6 | 50.1 | -0.64 | -4.0% |
| 047 | 佛山市汇江混凝土有限公司 | 50.4 | 56.3 | 52.4 | 53.0 | 0.25 | 1.5% |
| 050 | 佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司 | 48.6 | 46.7 | 53.2 | 49.5 | -0.83 | -5.2% |
| 051 | 佛山市班格混凝土有限公司 | 53.5 | 57.4 | 52.3 | 54.4 | 0.67 | 4.2% |
| 052 | 佛山市高明区班格混凝土有限公司 | 47.3 | 56.1 | 54.6 | 52.7 | 0.15 | 1.0% |
| 053 | 佛山市高明明建混凝土配送有限公司 | 49.6 | 49.2 | 51.4 | 50.1 | -0.64 | -4.0% |
| 054 | 佛山市西江新城混凝土有限公司 | 37.4 | 36.0 | 31.9 | 35.1 | -5.24 | -32.8% |
| 055 | 佛山市高明金山混凝土有限公司 | 47.4 | 47.8 | 53.4 | 49.5 | -0.83 | -5.2% |
| 057 | 佛山市三水金盛恒混凝土有限公司 | 47.4 | 49.0 | 47.7 | 48.0 | -1.29 | -8.0% |
| 058 | 佛山市路路通混凝土有限公司 | 48.1 | 48.0 | 49.2 | 48.4 | -1.17 | -7.3% |
| 059 | 佛山市三水区新建宏混凝土有限公司 | 51.3 | 56.8 | 51.1 | 53.1 | 0.28 | 1.7% |
| 060 | 佛山市三水现成混凝土有限公司 | 45.9 | 41.4 | 35.2 | 40.8 | -3.50 | -21.8% |
| 061 | 佛山市三水建晖混凝土有限公司 | 47.4 | 47.7 | 49.9 | 48.3 | -1.20 | -7.5% |
| 062 | 佛山市鸿狮混凝土有限公司 | 54.7 | 43.7 | 57.8 | 52.1 | -0.03 | -0.2% |
| 063 | 佛山市华砼混凝土有限公司 | 52.8 | 52.0 | 50.1 | 51.6 | -0.18 | -1.1% |
| 064 | 佛山市三水区建友混凝土有限公司 | 48.5 | 55.6 | 59.8 | 54.6 | 0.74 | 4.6% |
| 065 | 广东新业混凝土有限公司 | 51.0 | 55.9 | 51.6 | 52.8 | 0.18 | 1.1% |
| 066 | 佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司 | 55.8 | 49.3 | 49.8 | 51.6 | -0.18 | -1.1% |
| 067 | 佛山市顺德区有利建筑构件有限公司 | 52.4 | 56.8 | 56.2 | 55.1 | 0.89 | 5.6% |
| 068 | 佛山市顺德区兆建商品混凝土有限公司 | 55.3 | 50.1 | 51.5 | 52.3 | 0.03 | 0.2% |
| 069 | 佛山市顺德区联动商品混凝土有限公司 | 50.9 | 51.8 | 55.1 | 52.6 | 0.12 | 0.8% |
| 070 | 广东广致混凝土有限公司 | 56.4 | 55.7 | 54.9 | 55.7 | 1.07 | 6.7% |
| 071 | 佛山市顺德区新翔混凝土有限公司 | 49.6 | 51.4 | 58.0 | 53.0 | 0.25 | 1.5% |
| 072 | 佛山市顺德区新广利混凝土有限公司 | 48.9 | 40.6 | 51.3 | 46.9 | -1.62 | -10.2% |
| 073 | 广东腾越建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 47.8 | 53.1 | 47.0 | 49.3 | -0.89 | -5.6% |
| 074 | 广东新港兴混凝土有限公司 | 52.9 | 53.3 | 51.4 | 52.5 | 0.09 | 0.6% |
| 075 | 佛山华润顺安混凝土有限公司 | 52.8 | 52.4 | 53.2 | 52.8 | 0.18 | 1.1% |
| 076 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司 | 51.1 | 55.8 | 56.4 | 54.4 | 0.67 | 4.2% |